一、水利工程原材料质量检测频次及依据

施工单位按《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~639）及有关技术标准对水泥、钢材等原材料质量进行检验，并报监理单位复核。不合格产品不得使用。这是强制性条文。

01水泥

- 检测频次依据：

- 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）；

- 《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥》（GB200-2017）；

- 《低热微膨胀水泥》（GB2938-2008）；

- 《抗硫酸盐硅酸盐水泥》（GB/T748-2005）；

- 《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）；

- 检测频次：同厂家、同品种、同强度等级、同批号每200~400t一批。

- 检测项目与内容：3d、28d抗压强度及抗折强度、细度、凝结时间、安定性等。

02钢筋

- 检测频次依据：

- 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2017）；

- 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2018）；

- 《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）；

- 检测频次：同一炉（批）号、同截面尺寸每60t一批。

- 检测项目与内容：外观质量及直径、抗拉强度、屈服点、伸长率、重量偏差、冷弯等。

03外加剂

- 检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）。

- 检测频次：

掺量≥1%：不超过100t为一批；

掺量0.05%≤X＜1%：50t为一批；

掺量＜0.05%：2t为一批。

- 检测项目与内容：减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、塌落度损失、抗压强度比。必要时检验收缩率比、相对耐久性、匀质性。

04粉煤灰

- 检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）。

- 检测频次：连续供应的同种、同批号每200t一批。

- 检测项目与内容：细度、需水量比、烧失率、含水量等。

05硅粉

- 检测频次依据：《水工混凝土用硅粉品质标准暂行规定》（水规科〔1991〕10号）。

- 检测频次：连续供应的同批号20t为一批。

- 检测项目与内容：二氧化硅含量、含水率、烧失量、火山灰性指数、细度、均匀性。

06石灰

- 检测频次依据：

- 《建筑生石灰》（JC/T 479—2013）；

- 《建筑消石灰》（JC/T 481—2013）。

- 检测频次：每进场一批检测1次。

- 检测项目与内容：氧化镁+氧化钙、氧化镁、三氧化硫、细度、二氧化碳（生石灰）、产浆量（生石灰）、游离水（消石灰）、安定性（消石灰）。

07塑料管材

（一）建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

1、检测频次依据：《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1—2006）。

2、检测频次：同厂家、同规格、同批号，每50t一批。

3、检测项目与内容：平均外径、壁厚、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击。

（二）给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

1、检测频次依据：《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T10002.1—2006）。

2、检测频次：同厂家、同规格、同批号：Dn≤63mm时，每50t一批；Dn＞63mm，每100t—批。

3、检测项目与内容：平均外径、壁厚、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、液压试验、卫生性能（输送饮用水时做）。

（三）低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

1、检测频次依据：《低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T13664—2006）。

2、检测频次：同厂家、同规格、同批号，每30t一批。

3、检测项目与内容：平均外径、壁厚、密度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、静液压试验、扁平试验、落锤冲击。

（四）给水用聚乙烯（PE）管道

1、检测频次依据：《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2—2018）。

2、检测频次：同厂家、同规格、同批号，每200t一批。

3、检测项目与内容：平均外径、壁厚、静液压强度、纵向回缩率、断裂伸长率、卫生性能（输送饮用水时做）。

（五）埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道

1、检测频次依据：《埋地用聚乙烯（PE）结构壁 管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》（GB/T19472.1—2019）。

2、检测频次：同厂家、同规格、同批号：内径≤500mm时，每60t一批；内径＞500mm时，每300t一批。

3、检测项目与内容：平均外径、壁厚、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验。

08水

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、检测频次：地表水6个月1次；地下水每年1次；再生水3个月1次。

3、检测项目与内容：pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、碱含量。

09钢丝网/格宾笼

1、检测频次依据：《工程用机编钢丝网及组合体》（YB/T4190—2018）。

2、检测频次：每进场一批检测1次。

3、检测项目与内容：丝径、钢丝抗拉强度、钢丝伸长率、网孔尺寸；镀锌量、网片抗拉强度依据设计要求。

10聚乙烯泡沫板

1、检测频次依据：《给水排水工程混凝土构筑物变形缝技术规范》（CECS/T117—2017）。

2、检测频次：每进场一批检测1次。

3、检测项目与内容：表观密度、抗拉强度、抗压强度、撕裂强度、硬度等。

11土工合成材料

1、检测频次依据：《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225—98）。

2、检测频次：每进场一批检测1次。

3、检测项目与内容：单位面积质量、厚度、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、顶破强度；等效孔径、渗透系数、耐静水压、抗老化性依据设计要求。

二、水利工程中间产品质量检测频次及依据

施工单位要按照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～639）及有关技术标准对中间产品质量进行检测，并报监理单位复核，不合格产品不得使用。

01细骨料（常规检测）

1、检测频次依据：

《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：

同料源连续供应的每600～1200t/批

- 检测项目与内容：

- 细度模数、石粉含量（人工砂）、含泥量、泥块含量、表面含水率。

02细骨料（抽样检验）

1、检测频次依据：

《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次、检测项目与内容：

每月1〜2次[表观密度、细度模数、石粉含量、表面含水率、含泥量、坚固性、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、轻物质含量、有机质含量、碱活性（必要时）]。

03粗骨料（常规检测）

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：同料源、同规格连续供应的碎石每2000t一批，卵石每1000t一批（超径、逊径、含泥量、泥块含量、针片状）。

04粗骨料（抽样检验）

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：每月1〜2次［压碎指标值、表观密度、吸水率、含泥量、坚固性、软弱颗粒含量、针片状颗粒含量、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、有机质含量、超径、逊径、碱活性（必要时）］。

05块石

1、检测频次依据：《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》（SL631—2012）。

2、取样检测频次：根据料源情况检测1〜3组，但每种材料至少检测1组［设计指标（如饱和单轴抗压强度、软化系数等）］。

06混凝土28d抗压强度

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：大体积混凝土500m³取1组，非大体积100m³取1组。

07混凝土设计龄期抗压强度

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：大体积混凝土1000m³取1组，非大体积200m³取1组。

08混凝土抗拉强度

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：28d每2000m³取1组，设计龄期每3000m³取1组。

09混凝土抗渗指标

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：同一配合比每季度施工的主要部位取样1〜2组。

10混凝土抗冻指标

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：同一配合比每季度施工的主要部位取样1〜2组。

11混凝土坍落度

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：机口每4h检测2次，仓面每8h检测2次。

12混凝土含气量

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：每4h检测1次（抗冻、碾压混凝土）。

13混凝土出机温度

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：每4h检测1次。

14混凝土浇筑温度

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：每100㎡仓面测1点，每浇筑层不少于3点。

15钢筋电弧焊接头

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：每300根接头取样1组检测，每组3个。

16钢筋机械接头

1、检测频次依据：《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

2、取样检测频次：机械连接：每500个接头为1批，做拉伸试验，每组3个。

17钢筋闪光对焊

1、检测频次依据：《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18—2012）。

2、取样检测频次：每300根接头取样1组检测，每组6个：3根冷弯，3根拉伸。

18水泥砂浆

1、检测频次依据：《浆砌石坝施工技术规定》（SDJ120—84）。

2、取样检测频次：28d每200m³砌体取1组，设计龄期每400m³砌体取1组。

19喷射混凝土

1、检测频次依据：《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）。

2、取样检测频次：每一配合比每喷1000㎡混凝土至少取1组试件，检测28d抗压强度，喷大板或钻芯。

20锚杆抗拔试验

1、检测频次依据：《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）。

2、取样检测频次：每300根锚杆为1批，每批3根。

21坝体黏性土压实质量

1、检测频次依据：《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》（SL631—2012）。

2、取样检测频次：1次/（100～200m³）。

22坝体砾质土压实质量

1、检测频次依据：《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》（SL631—2012）。

2、取样检测频次：1次/（200～500m³）。

23坝体（壳）砂砾料压实质量

1、检测频次依据：《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》（SL631—2012）。

2、取样检测频次：1000〜5000m³取1个试样，每层不少于10个，渐至坝顶处每层或每单元不少于5个。

24堆石料压实质量

1、检测频次依据：《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》（SL631—2012）。

2、取样检测频次：主堆石区5000〜50000m³取样1次，过渡层区1000〜5000m³取样1次，试坑法。

25反滤（过渡）料压实质量

1、检测频次依据：《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》（SL631—2012）。

2、取样检测频次：每200〜400m³检测1次，每个取样断面每层不少于1组，试坑法。

26面板堆石坝垫层料压实质量

1、检测频次依据：《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》（SL631—2012）。

2、取样检测频次：水平面每500〜1000m³检测1次，每单元不少于3次；斜坡面每1000〜2000m³检测1次，试坑法。

27堤身填筑压实质量

1、检测频次依据：《堤防工程施工规范》（SL260—2014）。

2、取样检测频次：每填筑100～150m³取样1个，每层不少于3个。